# Hygienické antidekubitní matrace -   Technický popis:

##### MATRACE ŘADY COMFORT

Matrace Com  Basic

- I.-II. stupeň rizika vzniku proleženin, 16-18 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace Com basic je třívrstvá základní matrace s prodlouženou životností tvořená 7 – 9 cm silným jádrem z polyetheru o hmotnosti 40 až 50kg na m³ a 2 x 2 cm silnou vrstvou specielně upraveného polyetheru. Vyrábí se v tloušťkách 11, 12 a 13 cm. Matraci lze dodat ve snímatelném potahu HUMIDITEX či PENNY.

Matrace Comfort:

- II. stupeň rizika vzniku proleženin, 14-15 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace Comfort je velmi pohodlná matrace s dlouhou životností o hmotnosti pěny 54 kg na m³. Je vhodná pro použití jako základní matrace v rámci zdravotní péče. Vyrábí se v tloušťkách 9 až 13 cm. Matraci lze dodat potaženou speciální velice pružnou hygienickou FOLIÍ či ve snímatelném potahu HUMIDITEX.

Matrace Comfort  „S“:

- II. stupeň rizika vzniku proleženin, 14-15 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace Comfort „S“ je prodlouženou životností o hmotnosti studené pěny 40-50 kg na m³. Matrace Comfort „S“ je oboustranná matrace, jedna strana je tvořena tlakovými body, druhá strana je hladká.

Vnitřek matrace je tvořen podélnými kanálky provzdušnění. Matraci lze dodat ve snímatelném potahu HUMIDITEX.

Matrace Comfort  „ R“:

- II. stupeň rizika vzniku proleženin, 14-15 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace Comfort „R“ je oboustranná matrace s dlouhou životností o hmotnosti pěny 50 kg na m³. Je vhodná pro použití jako základní matrace v rámci zdravotní péče. Vyrábí se v tloušťce 10  cm. Matraci lze dodat pouze potaženou speciální velice pružnou hygienickou FOLIÍ .

##### MATRACE ŘADY SOFT COMFORT

Matrace Soft Comfort:

-  III. stupeň rizika vzniku proleženin, 11-12 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace Soft Comfort se vyrábí dle speciálního vícevrstvého systému o hmotnosti pěny 35 až 54kg na m³.  Má 7-8 cm vysoké tuhé jádro z polyetheru uzavřené do vrstvy ze superměkkého, speciálně upraveného polyetheru a to 2 x 1,5 cm. Vyrábí se v tloušťkách 10 a 11 cm. Antidekubitní matraci lze dodat potaženou speciální velice pružnou hygienickou FOLIÍ či ve snímatelném potahu HUMIDITEX.

## Matrace rámová s tlakovými body

III. stupeň rizika vzniku proleženin, 12-13 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace rámová je matrace s pevným okrajem. Matraci lze dodat ve snímatelném potahu HUMIDITEX.

Matrace Exclusive:

- II.- III. stupeň rizika vzniku proleženin, 11-12 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace Exclusive se vyrábí stejným způsobem jako matrace Soft Comfort pouze s rozdílem tlouštěk jednotlivých vrstev pěn. Tuhé jádro z polyetheru o hmotnosti 54 kg na m³ je vysoké 8 cm a vrstvy ze superměkkého speciálně upraveného polyeteru 2 x 2,5 cm. Dodává se v tloušťkách 13 cm. Antidekubitní matraci lze dodat potaženou speciální velice pružnou hygienickou FOLIÍ či ve snímatelném potahu HUMIDITEX.

##### MATRACE ŘADY FLEX

Matrace Flex:

- III.- IV. stupeň rizika vzniku proleženin, 5-9 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace Flex je přídavná matrace pokládající se na základní matraci. Vyrábí se v tloušťkách 4 a 7 cm. Je vhodná nejen pro prevence, ale i pro léčbu dekubitů. Matraci lze dodat potaženou speciální velice pružnou hygienickou FOLIÍ či ve snímatelném potahu HUMIDITEX.

Matrace zónová

-III.- IV. stupeň rizika vzniku proleženin, 8-11 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace zónová je tvořena blokem formované pěny o hmotnosti 54 kg na m³ s tlakovými body a třemi

zónami ze vsazené viskózní pěny Flex ( hlavový, střední a nožní díl). Matrace je oboustranná s prodlouženou životností. Matraci lze dodat ve snímatelném potahu HUMIDITEX

Matrace Soft Flex:

-III.- IV. stupeň rizika vzniku proleženin, 5-9 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace Soft Flex tvoří 4 cm viskózní pěny Flex a 2 cm polyetherové měkké vrstvy Soft. Dále se dodávají v kombinaci 2 cm viskózní pěny Flex + 4 cm polyetherové měkké vrstvy Soft  + 2 cm  viskózní pěny Flex. Matrace Soft Flex lze dodávat ze 7 cm vysoké viskózní pěny Flex a 2 cm polyetherové měkké vrstvy Soft či v kombinaci 2 cm viskózní pěny Flex + 7 cm polyetherové měkké vrstvy Soft + 2 cm viskózní pěny Flex.

Matrace se vyrábí v tloušťkách 6, 8, 9 a 11 cm. Je vhodná nejen pro prevenci, ale i pro léčbu proleženin. Matraci lze dodat potaženou speciální velice pružnou hygienickou FOLIÍ či ve snímatelném potahu HUMIDITEX.

Matrace Soft Euroflex:

- III.- IV. stupeň rizika vzniku proleženin, 5-9 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace Soft Euroflex je 13 cm vysoká matrace se 7 cm silnou základní vrstvou za studena formované pěny (54kg/m³), 4 cm silnou vrstvou viskózní plastické pěny Flex a 2 cm silnou polyetherovou měkkou vrstvou Soft. Je vhodná nejen pro prevenci, ale i pro léčbu vysokého stupně proleženin. . Antidekubitní matraci lze dodat potaženou speciální velice pružnou hygienickou FOLIÍ či ve snímatelném potahu HUMIDITEX

Matrace Com Flex:

- III.- IV. stupeň rizika vzniku proleženin, 8-11 bodů hodnotícího systému dle Nortonové

Matrace Com Flex tvoří 8 - 9cm silná vrstva studené pěny o hmotnosti 50 kg na m³ a 3, 4 či 5cm silná vrstva viskózní pěny Flex. Vyrábí se v tloušťkách 11, 12 a 13 cm. Je vhodná i pro léčbu proleženin. Matraci lze dodat ve snímatelném potahu HUMIDITEX.

Výrobce: JÄRVEN PLAST ( SMIDE AB,  Švédsko

Dovozce: KK-EDEX s.r.o., Česká republika

KK-EDEX spol.s r.o.                         IČO: 15051234    DIČ: 248-15051234

Artura Krause 2370,  530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484,                            fax: 466 304 118,                               mob.tel.: 724 186 069

#### Hygienické antidekubitní matrace

Hygienické antidekubitní matrace   jsou vyrobeny z homogenního pěnového nehořlavého polyetheru (studená pěna) s vynikajícími tepelnými vlastnostmi (udrží až 95% tělesné teploty)  splňující všechny požadavky optimálního komfortního ležení, trvanlivosti, požární bezpečnosti a snadné údržby.

Technický popis:

Hygienické antidekubitní matrace se vyrábějí podle speciálního vícevrstvého systému s tuhým jádrem z polyetheru uzavřeného do vrstvy super měkkého upraveného polyetheru. Tato konstrukce zaručuje rozložení tlaku a tak napomáhá k prevenci proleženin. Speciální vícevrstvý antidekubitní systém s prodlouženou životností umožňuje polohování pacientů i ve zvýšené poloze. Matrace jsou vhodné pro I. až III. stupeň dle kategorizace VZP. Jsou oboustranné a hmotnost matrace je přibližně 5 kg. Hygienické antdekubitní matrace vyhovují předpisům SS 876 00 01 a NT – FIRE 037, odolávají ohni a mají samozhášivé vlastnosti.

Antidekubitní matrace lze dodat potažené:

A) speciální, velice pružnou hygienickou omyvatelnou folií

B) ve snímatelném potahu Humiditex

- Matrace potažené speciální, velice pružnou hygienickou folií, nepropouštějící vodu, ale zaručující molekulární prostupnost vodních par (0,55l na m² za 24 h), která i za vysoké vlhkosti zaručuje optimální podmínky pro pokožku a účinně chrání proti virům a bakteriím. Při maximálním natažení fólie – až o 600% není fólie pórovitá. Je vhodná i pro pacienty s citlivým nebo alergickým povrchem kůže. Povrch fólie je bakteriostatický, antivirový a antialergický. Fólie je konstruována tak, že snese, ale NEVYŽADUJE horkovzdušné čištění.

- Matrace je možné dodat bez této fólie, ale ve snímatelném inkontinentním, hygienickém, protialergickém potahu Humiditex s obdobnými vlastnostmi jako hygienická fólie – molekulární prostupnost vodních par, bakteriostatický a antivirový povrch. Tento speciální elastický potah - roztažnost 15 – 20 % při zachování stejných vlastností – to je bez vzniku mikrotrhlinek propouštějící vodu nebo zadržující bakterie . Je velmi odolný proti otěru, snese vysoké zatížení, díky své minimální tloušťce a přizpůsobivosti nesnižující účinek antidekubitních matrací. Potah je  možno prát, proto NEVYŽADUJE  horkovzdušnou sterilizaci nad 100 °C.

Návod na čištění:

Na čištění matrací ve fóliích a na čištění potahů se používá 3-5% roztok  všech přírodních ekologických mýdel, k dezinfekci pak 3% roztok přípravků na bázi tensidů s alkoholem. Fólie a potah Humiditex nejsou savé ani pórovité, proto se veškeré nečistoty a bakterie z jejich povrchu lehce odstraňují při používání minimálního množství čistících a dezinfekčních prostředků.

Potah Humiditex se pere při 40-60°C (až 500 pracích cyklů), lze jej prát i při vyšší teplotě, případně sterilizovat,  avšak snižuje se počet pracích cyklů.

Na čištění se v žádném případě NESMÍ POUŽÍVAT přípravky na bázi chlóru, peroxidu nebo přípravky obsahující fenol či formaldehyd. Povrch fólie nebo potahu NESMÍ V ŽÁDNÉM  PŘÍPADĚ přijít do kontaktu s umělými hmotami (plasty, gumovkami, igelity).

Minimální životnost:

Při dodržování pravidel správné manipulace je minimální životnost  matrací 12 let. K prodloužení životnosti napomáhá pravidelné otáčení a obracení matrace o 180°.

Výrobce: JÄRVEN  PLAST & SMIDE AB, Švédsko

Dovozce: KK-EDEX s.r.o., Česká republika

KK – EDEX spol.s r.o.                      IČO: 15051234    DIČ: 248-15051234

Artura Krause 2370,  530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484,                              fax: 466 304 118,                             mob.tel.: 724 186 069

#### Hygienické antidekubitní matrace řady Comfort:

#### Com Basic, Comfort, Comfort „S“,Comfort „R“, Soft Comfort,

#### Rámová s tlakovými body,  Exclusive

Hygienické antidekubitní matrace řady Comfort jsou vyrobeny z homogenního pěnového nehořlavého polyetheru (studená pěna) s vynikajícími tepelnými vlastnostmi (udrží až 95% tělesné teploty)  splňující všechny požadavky optimálního komfortního ležení, trvanlivosti, požární bezpečnosti a snadné údržby.

Technický popis:

Hygienické antidekubitní matrace se vyrábějí podle speciálního vícevrstvého systému s tuhým jádrem z polyetheru o minimálním objemu hmotnosti 45 kg/m³, uzavřeného do vrstvy super měkkého upraveného polyetheru v tloušťkách 10 až 12 cm v základním provedení a v tloušťkách 12 a 13 cm – matrace Exclusive o minimálním objemu hmotnosti 54 kg/m³. Tato konstrukce zaručuje rozložení tlaku a tak napomáhá k prevenci proleženin. Speciální vícevrstvý antidekubitní systém s prodlouženou životností umožňuje polohování pacientů i ve zvýšené poloze. Matrace jsou vhodné pro I. až III. stupeň dle kategorizace VZP. Jsou oboustranné a hmotnost matrace je přibližně 5 kg.

Matrace vyhovují předpisům SS 876 00 01 a NT – FIRE 037, odolávají ohni a mají samozhášivé vlastnosti.

Antidekubitní matrace lze dodat potažené:

A) speciální, velice pružnou hygienickou omyvatelnou folií

B) ve snímatelném potahu Humiditex

- Matrace potažené speciální, velice pružnou hygienickou folií, nepropouštějící vodu, ale zaručující molekulární prostupnost vodních par (0,55l na m² za 24 h), která i za vysoké vlhkosti zaručuje optimální podmínky pro pokožku a účinně chrání proti virům a bakteriím. Při maximálním natažení fólie – až o 600% není fólie pórovitá. Je vhodná i pro pacienty s citlivým nebo alergickým povrchem kůže. Povrch fólie je bakteriostatický, antivirový a antialergický. Fólie je konstruována tak, že snese, ale NEVYŽADUJE horkovzdušné čištění.

- Matrace je možné dodat bez této fólie, ale ve snímatelném inkontinentním, hygienickém, protialergickém potahu Humiditex s obdobnými vlastnostmi jako hygienická fólie – molekulární prostupnost vodních par, bakteriostatický a antivirový povrch. Tento speciální elastický potah - roztažnost 15 – 20 % při zachování stejných vlastností – to je bez vzniku mikrotrhlinek propouštějící vodu nebo zadržující bakterie . Je velmi odolný proti otěru, snese vysoké zatížení, díky své minimální tloušťce a přizpůsobivosti nesnižující účinek antidekubitních matrací. Potah je  možno prát, proto NEVYŽADUJE  horkovzdušnou sterilizaci nad 100 °C.

Návod na čištění:

Na čištění matrací ve fóliích a na čištění potahů se používá 3-5% roztok  všech přírodních ekologických mýdel, k dezinfekci pak 3% roztok přípravků na bázi tensidů s alkoholem. Fólie a potah Humiditex nejsou savé ani pórovité, proto se veškeré nečistoty a bakterie z jejich povrchu lehce odstraňují při používání minimálního množství čistících a dezinfekčních prostředků.

Potah Humiditex se pere při 40-60°C (až 500 pracích cyklů), lze jej prát i při vyšší teplotě, případně sterilizovat,  avšak snižuje se počet pracích cyklů.

Na čištění se v žádném případě NESMÍ POUŽÍVAT přípravky na bázi chlóru, peroxidu nebo přípravky obsahující fenol či formaldehyd. Povrch fólie nebo potahu NESMÍ V ŽÁDNÉM  PŘÍPADĚ přijít do kontaktu s umělými hmotami (plasty, gumovkami, igelity).

Minimální životnost:

Při dodržování pravidel správné manipulace je minimální životnost antidekubitních matrací řady Comfort 12 let. K prodloužení životnosti napomáhá pravidelné otáčení a obracení matrace o 180°.

Výrobce: JÄRVEN  PLAST & SMIDE AB, Švédsko

Dovozce: KK-EDEX s.r.o., Česká republika

KK – EDEX spol.s r.o.                      IČO: 15051234    DIČ: 248-15051234

Artura Krause 2370,  530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484,                              fax: 466 304 118,                             mob.tel.: 724 186 069

#### Hygienické antidekubitní matrace řady Flex:

#### Flex, Zónová , Com Flex  a Soft Euroflex“

Hygienické antidekubitní matrace řady Flex jsou vyrobeny ze speciální viskózní pěny Flex s velmi vysokou denzitou a vynikajícími tepelnými vlastnostmi - udrží až 95% tělesné teploty,  splňující všechny požadavky optimálního komfortního ležení, trvanlivosti, požární bezpečnosti a snadné údržby.

Technický popis:

Matrace Flex splňují všechny požadavky antidekubitní matrace na základě tepelných vlastností pěny Flex, která přebíráním tělesné teploty měkne, nevytváří protitlak, ustupuje váze  pacienta  a  rozloží  tlak  po  celém  povrchu těla. Matrace Flex se dodávají v tloušťkách 4 a 7 cm a pokládají se na základní matrace. Matrace Com Flex jsou tvořeny dvouvrstvým systémem za účasti pěny Flex a matrace Soft Euroflex jsou vyráběny podle speciálního třívrstvého systému s prodlouženou životností.

Matrace Flex, Com Flex a Soft Euroflex umožňují polohování pacientů i ve zvýšené poloze. Jsou vhodné pro prevenci a léčbu proleženin III. stupně. Matrace řady Flex vyhovují předpisům SS 876 00 01 a NT – FIRE 037, odolávají ohni a mají samozhášivé vlastnosti.

Antidekubitní matrace Flex a Soft Euroflex lze dodat potažené:

A) speciální, velice pružnou hygienickou omyvatelnou folií

B) ve snímatelném potahu Humiditex.

- Matrace potažené speciální, velice pružnou hygienickou folií, nepropouštějící vodu, ale zaručující molekulární prostupnost vodních par (0,55l na m² za 24 h), která i za vysoké vlhkosti zaručuje optimální podmínky pro pokožku a účinně chrání proti virům a bakteriím. Při maximálním natažení fólie – až o 600% není fólie pórovitá. Je vhodná i pro pacienty s citlivým nebo alergickým povrchem kůže. Povrch fólie je bakteriostatický, antivirový a antialergický. Fólie je konstruována tak, že snese, ale NEVYŽADUJE horkovzdušné čištění.

- Matrace je možné dodat bez této fólie, ale ve snímatelném inkontinentním, hygienickém, protialergickém potahu Humiditex s obdobnými vlastnostmi jako hygienická fólie – molekulární prostupnost vodních par, bakteriostatický a antivirový povrch. Tento speciální elastický potah - roztažnost 15 – 20 % při zachování stejných vlastností – to je bez vzniku mikrotrhlinek propouštějící vodu nebo zadržující bakterie . Je velmi odolný proti otěru, snese vysoké zatížení, díky své minimální tloušťce a přizpůsobivosti nesnižující účinek antidekubitních matrací. Potah je  možno prát, proto NEVYŽADUJE  horkovzdušnou sterilizaci nad 100 °C.

Antidekubitní matraci Com Flex lze dodat pouze ve snímatelném potahu Humiditex

Návod na čištění:

Na čištění matrací ve fóliích a na čištění potahů se používá 3-5% roztok  všech přírodních ekologických mýdel, k dezinfekci pak 3% roztok přípravků na bázi tensidů s alkoholem. Fólie a potah Humiditex nejsou savé ani pórovité, proto se veškeré nečistoty a bakterie z jejich povrchu lehce odstraňují při používání minimálního množství čistících a dezinfekčních prostředků.

Potah Humiditex se pere při 40-60°C (až 500 pracích cyklů), lze jej prát i při vyšší teplotě, případně sterilizovat,  avšak snižuje se počet pracích cyklů.

Na čištění se v žádném případě NESMÍ POUŽÍVAT přípravky na bázi chlóru, peroxidu nebo přípravky obsahující fenol či formaldehyd. Povrch fólie nebo potahu NESMÍ V ŽÁDNÉM  PŘÍPADĚ přijít do kontaktu s umělými hmotami (plasty, gumovkami, igelity).

Minimální životnost:

Při dodržování pravidel správné manipulace je minimální životnost antidekubitních matrací řady Flex 12 let.

K prodloužení životnosti napomáhá pravidelné otáčení  matrace o 180°.

Výrobce: JÄRVEN  PLAST & SMIDE AB, Švédsko